| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CPIA XXXX—202X

光伏组件用镀膜玻璃色度值技术要求

Technical requirements for Colorimetry of coated glass for photovoltaic modules

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国光伏行业协会  发布

目次

前言	Ⅱ

1  范围.................................................................................1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  光伏组件用镀膜玻璃色度值要求	2

5  设备及样品要求	2

5.1  测试承载平台.....................................................................3

5.2  测试设备.........................................................................3

5.3  其他要求.........................................................................3

6  测试程序	3

7  判定规则	4

8  测试报告	4

参考文献	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由xxxxxxx归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

光伏组件用镀膜玻璃色度技术要求

范围

本文件规定了光伏组件用镀膜玻璃色度的术语和定义、设备要求、试验方法及判定规则。

本文件适用于光伏组件用镀膜玻璃，对于光伏组件以外用途的镀膜玻璃，可根据产品特点参照使用本文件。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11942-2022 彩色建筑材料色度测量方法

- GB/T 39135-2020 建筑光伏玻璃组件色差检测方法

ISO/CIE 11664-4:2019  色度学  第4部分: CIE 1976 L*a*b*颜色空间(Colorimetry-Part4:CIE 1976 L*a*b*colour space)

术语和定义

GB/T 18915.1-2013、GB/T 39135-2020、T/CPIA 0028.1-2021、ISO/CIE 11664-6:2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 镀膜玻璃色度值Lab  Chromaticity value of coated glass Lab

ISO/CIE 11664-4:2019的要求CIELAB均匀颜色空间是一个三维体系，其颜色的立体分布如图1所示：

标引序号说明：

L*——CIELABL* Lightness，L值表示的是产品颜色的深浅；

a*——CIELAB a* coordinates, a值表示的是红绿值，通过红、绿正负两个方向来表示；

b*——CIELAB b* coordinates, b值表示的是黄蓝值，通过黄、蓝正负两个方向来表示。

注：以相同距离表示相同知觉色差的三维色空间，以直角坐标L*、a*、b*表示。其中a*和 b*表示不同的色调方向。a*表示红---绿色的方向、+a*表示红色方向、-a*表示绿色方向；b*表示黄---蓝的方向、+b*表示黄色方向、-b*表示蓝色方向；中间的垂直轴L*表示明度，上面的明度最大，显示白；下面明度最小，显示黑。

Lab色系坐标示意图

- 3.2

- 颜色均匀性  Color uniformity

在镀膜玻璃表面单个点镀膜色度值和多点色度值均值的偏差范围，采用CIE 1976 L*a*b*均匀色空间的色差ΔE*ab来表示。

- 3.3

- 光伏镀膜玻璃色差  color difference of coated glass for photovoltaic modules

ΔE*ab定量表示的镀膜玻璃色度值差别。

- 3.4

- “美学”镀膜玻璃  aesthetic glass

在CIE 1976 L*a*b*颜色空间中，其L*、a*、b*满足特定的数值区间，符合光伏组件对于“美学”组件所使用镀膜玻璃的色度要求。

- 3.5

- 标准镀膜玻璃  anti-reflective glass

在CIE 1976 L*a*b*颜色空间中，其L*、a*、b*满足特定的数值区间，符合光伏组件所使用镀膜玻璃的色度要求。

光伏组件用镀膜玻璃色度值要求

光伏组件用镀膜玻璃色度值要求如表1所示：

- 对“美学”镀膜玻璃要求为在CIE 1976 L*a*b*颜色空间中，对于单独测试点L*应在区间（24，28），a*应在区间（-0.5，0.5），b*应在区间（-2.8，+1），为n个测量点a*值的均值：在区间（-0.45，0.45），为n个测量点b*值的均值：在区间（-2.5, +1）, ΔE*ab区间（0，3）；

- 对标准镀膜玻璃要求为CIE 1976 L*a*b*颜色空间中，对于单独测试点L*应在区间（23，30），a*应在区间（-2，2），b*应在区间（-6，2），a∗在区间（-0.5，1），b∗在区间（-5, 0.5）, ΔE*ab区间（0，6）。

光伏组件用镀膜玻璃色度值要求

| 玻璃分类 | 玻璃厚度分类 | L* | a* | b* | a∗ | b∗ | ΔE*ab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “美学”镀膜玻璃 | 3.2 mm | （24,28） | （-0.5,0.5） | （-2.8，+1） | （-0.45，0.45） | （-2.5，+1） | （0，3） |
|  | 2.0 mm | （23，27.5） | （-0.5，0.45） | （-2.6，+1） | （-0.4，0.4） | （-2.2，+1） |  |
|  | 超薄玻璃 | （23，27） | （-0.5，0.55） | （-2.5，+1） | （-0.4，0.3） | （-2，+1） |  |
| 标准镀膜玻璃 | 3.2 mm | （23,30） | （-2，2） | （-6，2） | （-0.5,1） | （-5，0.5） | （0，6） |
|  | 2.0 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 超薄玻璃 |  |  |  |  |  |  |

设备及样品要求

  - 测试承载平台：

测试承载平台长边为1400 mm～1600 mm，短边为900 mm～1100 mm，台面高度为900 mm～1100 mm。测试承载平台四周镂空，测试平台与玻璃接触面应有缓冲材质，如EV或高密度EP类，缓冲材料厚度为5 mm～10 mm，宽度为10 mm～15 mm。测试承载平台如图2所示：

测试承载平台

5.2  测试设备

色差仪/分光测色仪，应符合CIE D65的要求（代表平均日光，其相关色温约为6500 K），选择SCI测试模式（包含镜面反射光模式），垂直发射光源，测量波长范围满足400 nm～700 nm, 测量波长间隔10 nm,重复性色度值：ΔE*ab＜0.05以内标准偏差的规定。

注：校准有效测量时间不超过8h,每一年进行一次第三方仪器校验。

- 5.3  其他要求

应对环境等因素进行控制。

- 无水乙醇、洁净无尘布；

- 测试环境条件：温度（25±5）℃，湿度不大于75 % RH；

- 待测样品温度要求：（25±5）℃；

- 测样品数量：同批次光伏组件用镀膜玻璃至少6块，测试样品随机挑选。

测试程序

    - 6.1  将镀膜玻璃镀膜面朝上，水平居中放置在测试平台上，如图3所示：

光伏组件用镀膜玻璃色度值测试示意图

标引序号说明：

1——光伏镀膜玻璃；

2——检测点；

3——检测平台缓冲材料；

4——检测平台；

5——色差仪/分光测色仪。

    - 6.2  使用洁净无尘布，蘸取无水乙醇，擦拭样品玻璃测试点正反面。

    - 6.3  使用分光测色仪,先进行仪器校准，仪器测试端紧贴样品玻璃镀膜面。

    - 6.4  实时测试点为9个测试点，如图4所示，其中1个测试点为样品中心±20 mm处；其中4个测试点距样品短边距离180 mm±20 mm,距样品长边距离80 mm±20 mm；2个测试点为样品中心点于长边平行延长线距短边距离180 mm±20 mm，2个测试点为样品中心点于短边平行延长线距长边距离80 mm±20 mm。

光伏组件用镀膜玻璃色度值测试点位示意图

判定规则

7.1  使用的测试设备在相应模式下选取测试值；同一块玻璃中的9个测试点应完全满足镀膜玻璃色度值要求，若有L*、a*、b*、ΔE*ab任意点位数值不满足，则判定该片玻璃不合格。

    - 7.2  同批次玻璃抽样6片，测试结果全部满足其相应的色度值要求（美学或常规镀膜玻璃色度值要求），则该批玻璃合格。

    - 7.3  若6片玻璃中有1片玻璃不满足色度值要求，则追加6片测试，若6片样品都同时满足上述条件，则通过；若追加6片测试中出现不小于1片玻璃不满足色度值要求，则该批玻璃不合格。

    - 7.4  若6片玻璃中不小于2片玻璃不满足色度值要求，则该批玻璃不合格。

测试报告

测试报告应至少包括下列信息：

- 题目；

- 实验室名称、地址和完成测试的地点；

- 需要时，要有客户的名称和地址；

- 样品的名称、标识、样品尺寸等；

- 仪器的名称及型号；

- 各样品点L*、a*、b*值及其他必要的颜色信息；

- 必要时标注收到的测试样品的日期和测试试验日期；

- 如果采用特殊的抽样方式，应在报告中加以说明。

参考文献

[1]  GB/T 18915.1—2013  镀膜玻璃  第1部分：阳光控制镀膜玻璃

[2]  GB/T 17841—2008  半钢化玻璃

[3]  JCT 2001—2009  太阳电池用玻璃

[4]  T/CPIA 0028.1—2021  光伏组件用玻璃  第1部分:前板减反射膜玻璃

[5]  CIE  国际标准照明委员会标准