团体标准

T/CPIA XXXX—202X    T/CSTE XXXX—202X

质量分级及“领跑者”评价要求 晶体硅光伏电池

Assessment requirements for for quality grading and forerunner—crystalline silicon photovoltaic cells

（征求意见稿）

2022 – XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

| 中国光伏行业协会 | 发布 |
| --- | --- |
| 中国技术经济学会 |  |

| ICS | 31.260 |
| --- | --- |
| CCS | K83 |

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可与发布机构获取。

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAQP 015—2020、T/ESF 0001—2020《“领跑者”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电子技术标准化研究院和企业标准“领跑者”工作委员会提出

本文件由中国光伏行业协会、中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、晶澳太阳能有限公司、隆基绿能股份有限公司、安徽旭合新能源科技有限公司、通威太阳能（成都）有限公司、一道新能源科技（衢州）有限公司、天合光能股份有限公司、常熟阿特斯阳光电力科技有限公司、浙江晶科能源有限公司、泰州中来光电科技有限公司。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

质量分级及“领跑者”评价要求 晶体硅光伏电池

范围

本文件规定了晶体硅光伏电池产品质量及企业标准水平评价的基本要求、评价指标及要求、评价方法及等级划分和产品质量分级。

本文件适用于晶体硅光伏电池产品质量和企业标准水平评价，相关机构开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”产品评价以及相关认证或评价时可参照使用，相关企业在制定企业标准时也可参照本文件。本文件规定的晶体硅光伏电池包括n型单晶硅光伏电池、p型单晶硅光伏电池、多晶硅光伏电池，柔性电池、叠层电池等其他类型电池可参考使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2297  太阳光伏能源系统术语

GB/T 6619—2009  硅片弯曲度测试方法

GB/T 19001  质量管理体系要求

GB/T 23331  能源管理体系  要求及使用指南

GB/T 24001  环境管理体系要求及使用指南

GB/T 29195—2012  地面用晶体硅太阳电池总规范

GB/T 30869  太阳能电池用硅片厚度及总厚度变化测试方法

GB/T 45001—2020  职业健康安全管理体系  要求及使用指南

SJ/T 11630—2016  太阳能电池用硅片几何尺寸测试方法

T/CPIA 0020—2020  晶体硅光伏电池电致发光测试方法

IEC 60891:2021  晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法

IEC 60904-1:2020  光伏器件  第1部分：光伏电流-电压特性的测量

IEC 63202-1:2019  光伏电池  第1部分：晶体硅光伏电池光致衰减试验方法

IEC TS 63202-3:2022  光伏电池  第3部分：双面光伏电池电流-电压特性的测量

IEC TS 63202-4:2022  光伏电池  第4部分：晶体硅光伏电池光热诱导衰减试验方法

术语与定义

GB/T 2297界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

近三年，生产企业无较大及以上环境、安全、质量事故。

企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

企业可根据GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、能源、环境和职业健康安全管理体系，鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。

产品应为量产产品，领跑标准应满足国家强制性标准及GB/T 29195—2012标准规定的要求（适用时）。

评价指标及要求

评价指标分类

晶体硅光伏电池质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新指标。

基础指标不设置具体指标，其外观和性能应满足GB/T 29195—2012标准的相应要求。

核心指标包括尺寸公差、厚度变化率、弯曲度、光电转换效率、初始光致衰减、电致发光图像、焊接强度；核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。

创新指标包括双面率、最大功率点温度系数、热循环可靠性、光致诱导衰减、光热诱导衰减、反向漏电流。可划分成先进水平和平均水平两个等级，其中先进水平相当于企业标准排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新指标。

评价指标体系框架

晶体硅光伏电池“领跑者”标准评价指标体系框架见表1。

表1  晶体硅光伏电池评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 |  | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 基础指标 | 外观和性能 |  | GB/T 29195—2012 | 见附录A |  |  | GB/T 29195—2012 |
| 2 | 核心指标 | 尺寸公差 | 边长≥200 mm | GB/T 29195—2012 | ±0.20 mm | ±0.25 mm | ±0.50 mm | SJ/T 11630—2016或等同测试方法 |
|  |  |  | 边长＜200 mm |  | ±0.25 mm | ±0.30 mm | ±0.50 mm |  |
| 3 |  | 厚度变化率 | 边长≥200 mm | GB/T 29195—2012 | ≤10% | ≤12% | ≤16% | GB/T 30869或等同测试方法 |
|  |  |  | 边长＜200 mm |  | ≤12% | ≤14% | ≤16% |  |
| 4 |  | 弯曲度 | 边长≥200 mm | GB/T 29195—2012 | ≤40 μm | ≤50 μm | ≤60 μm | GB/T 6619—2009或等同测试方法 |
|  |  |  | 边长＜200 mm |  | ≤30 μm | ≤40 μm | ≤50 μm |  |
| 5 |  | 光电转换效率 | n型TOPCon | 市场需求 | ≥24.5% | 23.5%~24.5% | ≥23.5% | IEC 60904-1:2020或等同测试方法 |
|  |  |  | n型HJT |  | ≥24.8% | 23.8%~24.8% | ≥23.8% |  |
|  |  |  | p型及其他 |  | ≥23.2% | 23.0%~23.2% | ≥23.0% |  |
|  |  |  | 多晶 |  | ≥21.5 | 20.5%~21.5% | ≥20.5% |  |
| 6 |  | 初始光致衰减 | n型 | GB/T 29195—2012 | ≤1% | ≤2% | ≤5% | GB/T 29195—2012或等同测试方法 |
|  |  |  | p型 |  | ≤2% | ≤3% | ≤5% |  |
|  |  |  | 多晶 |  | ≤2% | ≤3% | ≤5% |  |
| 7 |  | 电致发光图像 |  | 市场需求 | 规定隐裂、黑斑、黑环（同心圆）、断栅、网纹印（滚筒印）、云雾、黑边黑角 | 规定隐裂、黑斑、断栅、网纹印（滚筒印）、黑边黑角要求 | 规定隐裂要求 | T/CPIA 0020—2020 |
| 8 |  | 焊接强度 | 主栅≤12 | 市场需求 | ≥1.5 N/mm | ≥1.25 N/mm | ≥1 N/mm | 见附录B |
|  |  |  | 主栅＞12 |  | ≥1 N/mm | ≥0.85 N/mm | ≥0.75 N/mm |  |
| 9 | 创新性指标 | 双面率* | n型 | 市场需求 | ≥80% | ≥70% | - | IEC TS 63202-3 |
|  |  |  | p型 |  | ≥70% | ≥60% | - |  |
| 10 |  | 最大功率点温度系数 | n型 | GB/T 29195—2012 | ≥-0.3%/℃ | ≥-0.5%/℃ | ≥-0.7%/℃ | IEC 60891:2021或等同测试方法 |
|  |  |  | p型 |  | ≥-0.5%/℃ | ≥-0.65%/℃ | ≥-0.8%/℃ |  |
|  |  |  | 多晶 |  | ≥-1.1%/℃ | ≥-1.5%/℃ | - |  |
| 11 |  | 热循环可靠性 |  | GB/T 29195—2012 | 衰减率≤2% | 衰减率≤5% | - | GB/T 29195—2012 |
| 12 |  | 光致诱导衰减 |  | 市场需求 | 衰减率≤2% | 衰减率≤5% | - | IEC 63202-1 |
| 13 |  | 光热诱导衰减 |  | 市场需求 | 衰减率≤2% | 衰减率≤5% | - | IEC TS 63202-4 |
| 14 |  | 反向漏电流 |  | 市场需求 | ≤1 A | ≤2 A | ≤3 A | IEC 60904-1 |
| * 双面率仅评价双面发电电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |

等级划分

晶体硅光伏电池产品企业标准的全部指标进行综合评价，评价结果分为先进水平（5星级）、平均水平（4星级）、基准水平（3星级），划分依据见表2。

表2  晶体硅光伏电池指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 先进水平 （5星级） | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新指标至少有2项达到先进水平要求 |
| 平均水平 （4星级） |  | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | 创新指标至少有2项达到平均水平要求 |
| 基准水平 （3星级） |  | 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | — |

综合评价满足表1中先进水平要求的企业标准为先进水平（5星级），企业标准进入所对应具体产品的企业标准“领跑者”入围名单。

综合评价满足表1中平均水平要求的企业标准为平均水平（4星级）。

综合评价满足表1中基准水平要求的企业标准为基准水平（3星级）。

企业可通过提交相关检测报告等印证材料自我声明为符合相关等级要求的产品，也可依据本文件按照国家自愿性认证要求开展第三方认证工作。

产品质量分类

满足表1中先进水平标准等级要求的产品为5星级产品，即“领跑者”产品。

满足表1中平均水平标准等级要求的产品为4星级产品，即“优质”产品。

满足表1中基准水平标准等级要求的产品为3星级产品，即“达标”产品。

- 附  录  A

（资料性）

光伏电池基础评价指标水平

- A.1 外观和性能

光伏电池的外观和性能应满足GB/T 29195—2012标准的相应要求，包括但不限于表 A.1中的要求。

表 A.1 基础评价指标要求

| 项目 | 测试方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 电极图形完整性、图形尺寸及形状（适用时） | 5.1.1.1 | 4.1.1.1 |
| 电极颜色（适用时） | 5.1.1.2 | 4.1.1.2 |
| 电极的可焊性（适用时） | 5.1.1.3 | - 4.1.1.3 |
| 背面铝模与基体材料的附着强度（适用时） | 5.1.2.1 | 4.1.2.1 |
| 背面铝膜外观（适用时） | 5.1.2.2 | 4.1.2.2 |
| 减反射膜的附着强度（适用时） | 5.1.3 | - 4.1.3 |
| 尺寸（适用时） | 5.1.4 | 4.1.4 |
| 外观 | 5.1.5 | 4.1.5 |
| 弯曲变形（适用时） | 5.2.1 | 4.2.1 |
| 电极附着强度与电极及焊点的抗拉强度（适用时） | 5.2.2 | 4.2.2 |
| 电池隐形裂纹 | 5.2.3 | 4.2.3 |
| 电性能参数 | 5.3.1 | - 4.3.1 |
| 电性能参数的温度系数 | 5.3.2 | - 4.3.2 |
| 电池最大功率初始光衰减比率 | 5.3.3 | - 4.3.3 |
| 热循环试验 | 5.4 | 4.4 |

- 附  录  B

（资料性）

光伏电池焊接强度试验方法

- B.1 样品制备

取长度大于电池片的涂锡焊带，将其浸入助焊剂溶液中10 min，取出后在加热平台直至焊带表面无助焊剂药液残留。将涂锡焊带手工焊接在电池片的正背面主栅上，有效焊接距离贯穿整个电池主栅表面。

- B.2 试验方法

对焊接后的涂锡焊带与电池片进行180°的剥离试验，如图B.1所示。电池片放置拉力测试平台需使用固片夹进行固定。涂锡焊带通过上夹板的开槽引出（开槽的宽度应略大于涂锡焊带的宽度）。

在试验机上以500 mm/min的速度进行试验，试验机的测力系统准确度应为1级或优于1级，记录平均剥离强度（平均剥离力与涂锡焊带宽度的比值），应取剥离曲线中相对峰值曲线段。电极抗拉测试需监控到主栅每个焊点位置，单片电池片平均选取5根主栅进行监控，同时记录单点合格率，单点合格率为每个峰值对应值大于等于焊接强度要求的个数与总峰值个数的比值。

- 图B.1 剥离试验示意图

- 附  录  C

（资料性）

光伏电池易碎性试验方法

- C.1 样品制备

。

- C.2 试验方法

。

- 图C.1 试验示意图

_________________________________