| ICS | 29.120.01 |
| --- | --- |
| CCS | K46 |

T/CPIA XXXX—202X

晶体硅光伏电池

第2部分：异质结光伏电池

Crystalline silicon solar cell–

Part 2：heterojunction solar cell

（征求意见稿）

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

中国光伏行业协会  发布

团体标准

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  技术要求	2

4.1  外观	2

4.2  电性能	2

4.3  力学性能	3

4.4  电致发光（EL）要求	3

4.5  可靠性要求	3

5  试验方法	3

5.1  外观	4

5.2  电性能	4

5.3  力学性能	4

5.4  EL要求	4

5.5  可靠性试验	4

6  检验规则	5

6.1  检验分类	5

6.2  出厂检验	5

6.3  型式试验	5

7  包装、标识、储存和运输	6

7.1  包装	6

7.2  标识	6

7.3  储存	6

7.4  运输	6

附录A（规范性）  电池外观要求	7

附录B（规范性）  电致发光（EL）要求	10

附录C（规范性）  小组件的层压制作	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/CPIA XXXX《晶体硅光伏电池》的第2部分。T/CPIA XXXX已经发布了以下部分：

第1部分：n型隧穿氧化钝化接触光伏电池；

第2部分：异质结光伏电池；

第3部分：背接触光伏电池。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国光伏行业协会标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引言

T/CPIA XXXX旨在确立不同晶体硅光伏电池生产过程中遵循的技术原则和条件，拟由三个部分组成。

第1部分：n型隧穿氧化钝化接触光伏电池。目的在于确立n型隧穿氧化钝化接触光伏电池的技术要求、试验方法等相关要求。

第2部分：异质结光伏电池。目的在于确立晶硅异质结光伏电池的技术要求、试验方法等相关要求。

第3部分：背接触光伏电池。目的在于确立背接触光伏电池的技术要求、试验方法等相关要求。

晶体硅光伏电池  第2部分：异质结光伏电池

范围

本文件规定了晶硅异质结光伏电池的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标识、储存和运输。

本文件适用于以p型或n型单晶硅为衬底材料的晶硅异质结（Silicon Heterojunction photovoltaic cells，简称SHJ）单晶硅光伏电池，其它类似结构的光伏电池可参考本文件。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2297  太阳光伏能源系统术语

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序  第1部分：按接受质量（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 29195—2012  地面用晶体硅太阳电池总规范

GB/T 30869  太阳能电池用硅片厚度及总厚度变化测试方法

SJ/T 11630  太阳能电池用硅片几何尺寸测试方法

T/ZZB 0091-2016  地面用晶体硅光伏组件

IEC 60891：2021  晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法（Photovoltaic devices Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics）

IEC 60904—1：2020  光伏器件  第1部分：光伏电流-电压特性的测量（Photovoltaic devices - Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics）

IEC 60904—1—2：2019  光伏器件  第1-2部分：双面光伏(PV)器件电流-电压特性的测量（Photovoltaic devices-Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics）

IEC 61215—1—1:2021  地面光伏（PV）模块  设计资格和类型批准  第1-1部分：试验晶体硅光伏（PV）模块的特殊要求（Terrestrial photovoltaic (PV) modules-Design qualification and type approval-Part 1—1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules）

IEC 61215—2:2021  地面光伏（PV）模块  设计资格和类型批准  第2部分：试验程序（Terrestrial photovoltaic (PV) modules- Design qualification and type approval-Part 2: Test procedures）

IEC 63202—1：2019  光伏电池  第1部分：晶体硅光伏电池的光诱导衰减的测试（Photovoltaic cells-Part 1: Measurement of light-induced degradation of crystalline silicon photovoltaic cells）

IEC TS 63202—2:2021  光伏电池  第2部分：晶体硅太阳能电池的电致发光成像（Photovoltaic cells-Part 2: Electroluminescence imaging of crystalline silicon solar cells）

IEC TS 63202—3：2023  光伏电池  第3部分：双面光伏电池的电流电压特性的测试（Photovoltaic cells-Part 3: Measurement of current-voltage characteristics of bifacial photovoltaic cells）

IEC TS 63202—4：2022  光伏电池  第4部分：晶体硅光伏电池热辅光诱导衰减的测试（Photovoltaic cells - Part 4: Measurement of light and elevated temperature induced degradation of crystalline silicon photovoltaic cells）

术语和定义

GB/T 2297、GB/T 14264、GB/T 29195界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

p型/n型光伏电池 p-type/n-type photovoltaic cells

以p型/n型硅为衬底的光伏电池。

晶硅异质结光伏电池  silicon Heterojunction Solar Cells

由掺杂非晶硅/微晶硅薄膜发射区及背场区、极薄硅薄膜本征层和晶体硅基区构成的p型/n型异质结电池。

双面率  bifaciality

STC条件下测试I-V性能所得的电池背面转换效率与电池正面转换效率的比值。

技术要求

外观

电池的外观应符合附录A的规定。

电性能

电性能参数

电性能参数应包括但不限于开路电压、短路电流、填充因子、最大功率、转换效率、低辐照度性能。

反向漏电流应不超过0.5 A（反向电压-12 V），并联电阻Rsh＞50 Ω。

温度系数

温度系数应包括短路电流温度系数α、开路电压温度系数β和最大功率温度系数γ。

短路电流温度系数α≥0.01 %/℃；开路电压温度系数β≤-0.29 %/℃；最大功率温度系数γ≤-0.30%/℃。

- 注：具体数值范围可由供需双方约定。

最大功率（Pmax）初始光致衰减比率

电池最大功率初始光致衰减比率应不超过1 %。

电池最大功率初始光致衰减比率由5.2.3试验前后的电性能参数对比得到，按式（1）进行计算：

△=Pmax.before−Pmax.afterPmax.before×100%	（1）

式中：

△	——最大功率初始光致衰减比率；

Pmax.before	——试验前STC最大输出功率；

Pmax.after	——试验后STC最大输出功率。

双面率

电池双面率应≥80 %。

电池双面率由5.2.4规定的试验方法得到，按式（2）进行计算：

- ω(%)=ηrearηfront×100%	··············（2）

式中：

ω	——电池双面率；

ηrear	——电池背面转换效率；

ηfront	——电池正面转换效率。

- 注：具体数值范围可由供需双方约定。

力学性能

电极附着强度（电极与焊点抗拉强度）

焊带与电极主栅应结合良好，无虚焊或过焊现象。

电极主栅不应从基体材料上脱落。

有主栅电池，正面及背面主栅焊点焊接拉力≥1 N/mm，且75%分段点峰值应大于1 N/mm。

电致发光（EL）要求

电池电致发光图像应符合附录B的规定。

可靠性要求

湿热试验

按照5.5.1规定的试验方法进行试验，小组件转换效率衰减≤3 %。

UV辐照试验

按照5.5.2规定的方法进行试验，小组件最大功率（Pmax）衰减≤2 %。

电池暗衰

电池在暗态条件（干燥环境，相对湿度＜60%RH）下储存放置1个月，电池效率衰减≤3 %。

试验方法

外观

在照度不小于1000 lx的白色光源下，电池外观检测方法见表1。

电池外观检测方法

| 项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 电池总体 | 缺口、缺角、隐裂、孔洞、氧化 | 目测 |
|  | 崩面、崩点、崩边 | 精度优于0.02 mm的游标卡尺或菲林尺 |
|  | 尺寸精度 | 精度优于0.02 mm的游标卡尺或菲林尺 |
|  | 划伤、擦伤 | 精度优于0.02 mm的游标卡尺或菲林尺 |
|  | 色差 | 目测 |
|  | 斑点 | 精度优于0.02 mm的游标卡尺或菲林尺 |
|  | 印刷偏移 | 精度优于0.02 mm的游标卡尺或菲林尺 |
| 正面外观 | 银浆斑（正面漏浆）、栅线结点 | 精度优于0.02 mm的游标卡尺或菲林尺 |
|  | 银浆斑（侧面漏浆） | 目测 |
|  | 正背面脏污 | 目测 |
|  | 主栅线缺失 | 目测 |
|  | 断栅 | 精度优于0.02 mm的游标卡尺或菲林尺 |
| 背面外观 | 银浆斑（背面漏浆） | 精度优于0.02 mm的游标卡尺或菲林尺 |
|  | 主栅线缺失 | 目测 |
|  | 断栅 | 精度优于0.02 mm的游标卡尺或菲林尺 |

电性能

电性能参数

在AAA级以上光源、STC条件下，按照IEC 60904-1:2020的规定进行。

在I-V、V-I模式下测试电池电性能，电池转换效率差异应小于0.5%，确认容性是否消除。

温度系数

电池电性能参数的温度系数试验应按照IEC 60891：2021的规定进行。

最大功率（Pmax）初始光致衰减比率

最大功率（Pmax）初始光致衰减比率应在累计辐照量20 KW∙h/m2、测试温度60 ℃±5 ℃的条件下进行试验。

双面率

双面率应按照IEC TS 60904-1-2：2019、IEC TS 63202-3：2023的规定进行。

力学性能

电极附着强度（电极与焊点抗拉强度）

对焊接后的涂锡焊带与电池片进行180°的剥离试验，剥离试验示意图见图1。

电池片放置拉力测试平台时应使用固片夹进行固定。涂锡焊带通过上夹板的开槽引出（开槽的宽度应略大于涂锡焊带的宽度）。

在试验机上以20 mm/min的速度进行试验，试验机的测力系统准确度应为1级或优于1级，记录平均剥离强度（平均剥离力与涂锡焊带宽度的比值），应取剥离曲线中相对峰值曲线段。电极抗拉测试需监控到主栅每个焊点位置，单片电池片平均选取5根主栅进行监控，同时记录单点合格率，单点合格率为每个峰值对应值大于等于1 N/mm的个数与总峰值个数的比值。

适用于组件焊接工艺，组件叠瓦工艺、背板排片、OBB电池等除外。

剥离试验示意图

EL要求

EL要求应按照IEC TS 63202-2：2021的规定进行。

可靠性试验

湿热(DH)试验

目的

评价电池在高温度、高湿度下性能衰减情况。

装置

DH环境试验箱的要求应符合IEC 60668-2-78:2012中4.1的要求。

过程

试验过程应包括以下步骤：

随机选取至少4片电池片作为测试样品；

采用焊带将电池样品的正负极引出，再按照附录C的规定进行层压封装；

对层压后的小组件进行I-V测试，作为湿热试验前的数据记录；

将层压后的小组件间隔且垂直放置到DH环境试验箱中，间隔50 h对该小组件进行I-V测试，作为湿热后的数据记录。若EL有明显缺陷，则停止测试。

测试

组件从DH环境试验箱中取出放置不少于4 h，待电池片温度恢复至室温，重复5.2.1的测试。

UV辐照测试

目的

评价电池耐紫外（UV）光辐照的能力。

装置

试验装置应包括UV辐照设备与电池I-V测试设备。

过程

UV辐照试验按照IEC 61215-1-2:2021的规定进行，试验条件应符合下列要求：

  - 将至少1片电池制作成小组件，组件封装方法按照附录C的规定进行；

  - 确保模拟器光源在280 nm和400 nm之间的波长下，辐照度不超过250 W/m2；

  - 电池在测试平面上，垂直于紫外线辐照光束，确保电池温度为(60±5)℃；

  - 在280 nm和400 nm之间的波长范围内对小组件正面进行至少15 kwh/m2的总紫外线辐照。

测试

- UV辐照试验后，重复5.2.1的测试。

暗衰减测试

目的

- 评估电池在暗态条件下储存后的效率变化。

装置

试验装置为电池I-V测试设备。

过程

试验过程应包括以下步骤：

- 将储存箱（干燥且相对湿度＜60 %RH，暗态环境）中的每个电池效率抽检1包，对其抽取的电池进行I-V测试；

- 将抽取的电池继续放置储存箱中1个月，再进行I-V测试。

测试

测试暗衰后的电池，对比暗衰试验后电池效率与标称效率的差异。

注：暗衰减试验可根据供需双方需要选择是否执行。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

出厂检验项目抽样方案按GB/T 2828.1-2012的规定进行，其检测项目、抽样方案，检查水平、接收质量限（AQL）按照第5章“试验方法”的规定执行。

型式试验

对已经评估合格的电池，型式检验每年进行一次，有下列情况之一时，在投产之前则必须进行型式检验：

  - 新产品试制定型鉴定时；

  - 原材料发生变化，可能影响产品性能时；

  - 长期停产后恢复生产时；

  - 国家质量监督机构提出型式检验要求时。

在电池批量产品中随机抽取样品，按照T/ZZB 0091-2016的要求进行型式检验。

型式检验检测项目应符合表2的要求，当任何一项不合格时，则判定型式试验不合格。

检验项目

| 序号 | 项目 | 要求章条号 | 试验方法章条号 | 检查水平 | AQL | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 4.1 | 5.1 | II | 1.0 | √ | √ |
| 2 | 电性能参数 | 4.2.1 | 5.2.1 | I | 0.1 | √ | √ |
| 3 | 温度系数 | 4.2.2 | 5.2.2 | S-1 | 0.25 | - | √ |
| 4 | 最大功率初始光衰减比率 | 4.2.3 | 5.2.3 | S-1 | 0.25 | - | √ |
| 5 | 双面率 | 4.2.4 | 5.2.4 | S-1 | 0.1 | - | √ |
| 6 | EL要求 | 4.4 | 5.4 | S-1 | 1.0 | √ | √ |
| 7 | 拉力测试 | 4.3.1 | 5.3.1 | S-1 | 0.25 | √ | √ |
| 8 | 湿热试验 | 4.5.1 | 5.5.1 | - | - | - | √ |
| 9 | UV辐照测试 | 4.5.2 | 5.5.2 | - | - | - | √ |
| “√”表示进行该项检查，“-”表示不进行该项检查。 |  |  |  |  |  |  |  |

包装、标识、储存和运输

包装

包装应分内包装和外包装。

内包装应保证电池片清洁、防潮。

外包装箱应满足ISTA 3A:2008测试要求，确保电池在储存、运输过程中免受损害。

外包装应采用环保材料，可回收循环使用。

标识

内包装盒上应包含但不限于制造商名称、产品名称、产品型号、转换效率或最大功率、生产日期和批号等信息。

储存

产品应在干燥(相对湿度＜60 %RH)、无腐蚀性气体的环境条件下储存，存储期限应符合产品详细规范的规定。

装卸产品及运输过程中，严禁与具有挥发腐蚀性及坚硬品混装混运，确保无机械损伤、避免受潮，必须有防震、防撞击、防挤压及防雨淋等措施。

注：在正常运输、储存条件下，自出厂之日30内电池完成封装。

运输

应使用有缓冲材料的包装进行运输，运输过程中做好防护措施。

在运输时应防止碰撞及日晒雨淋；在搬运过程中应保持外包装完好，小心轻放，防止损坏。

附录A
（规范性）
电池外观要求

电池的外观要求应符合表A.1的规定。

表A.1  电池外观要求

| 类别 | 项目 |  |  |  |  | 要求 | 外观图示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 边长 |  |  |  |  | 尺寸偏差±0.25 mm | - |
|  | 直径 |  |  |  |  | 尺寸偏差±0.5 mm | - |
| 总体外观 | 裂纹穿孔 |  |  |  |  | 不允许 |  |
|  | 缺口 |  |  |  |  | U型/V型缺口不允许 |  |
|  | 正面崩边 |  |  |  |  | 单个≤（1×0.5） mm²，个数≤4 个; 面积≤0.1 mm2，个数≤5个； 单片不多于5处崩边； 崩边距主栅距离＞5mm。 |  |
|  | 背面崩边 |  |  |  |  | 单个≤（2×1） mm²，个数≤4个； 面积≤0.1 mm2，个数≤5个； 崩边距主栅距离＞5mm。 |  |
|  | 线痕及亮线 |  |  |  |  | 目视不明显，手触无突起感，距离50 cm目视不明显 |  |
|  | 色差 |  |  |  |  | 片内颜色均匀且不允许跳色，允许正面边缘5 mm以内绕镀引起的渐变色差 |  |
|  | 色斑/亮斑 |  |  |  |  | 直径≤0.8 mm，个数≤4 个，单包缺陷片数不限; 0.8 mm＜单个直径≤1.2 mm，个数≤4个，单包缺陷（单片标准内）比例≤3 %； 单个直径＞1.2 mm，不允许。 |  |
|  | 背面膜色 |  |  |  |  | 背面膜色不分色，单片电池片内背面整体目视呈蓝色系，允许距硅片边缘1 mm内存在绕镀导致的非蓝色系 |  |
| 正表面质量 | 脏污/手指印 |  | 手指印 |  |  | 不允许 |  |
|  |  |  | 脏污 |  |  | 单个≤0.3 mm²，个数≤2个，单包缺陷片数不计； 0.3 mm²＜单个≤4 mm²，个数≤2个，单包缺陷（单片标准内）比例≤4 %； 单个＞4 mm²，不允许。 |  |
|  | 划痕 |  |  |  |  | 划伤硅基材不允许； 轻微划伤长度≤10 mm，宽度≤1 mm的经微划痕，个数≤4处。 |  |
|  | 水痕印 |  |  |  |  | 斜视观察，不允许大面积轻微水印； 正视观察，严重水印单个≤3 mm²，个数≤2个 |  |
|  | 栅线及电极氧化 |  |  |  |  | 不允许 |  |
|  | 漏浆 | 边缘漏浆 |  |  |  | 不允许有漏浆及浆料污染 |  |
|  |  | 正面漏浆 |  |  | 密集漏浆 | 单个面积≤0.03 mm2 ，个数不限； 0.03 mm2<单个面积≤0.25 mm2 ，个数≤20个，30 cm～50cm距离目视不明显。 | - |
|  |  |  |  |  | 单点漏浆 | 面积≤0.5 mm²，数量≤4个 |  |
|  | 主栅缺损 |  |  |  |  | 主栅首末两分段2 mm内不允许有缺失，允许其余分段单个缺失宽度≤0.3 mm，长度≤1.5 mm，个数≤2处 |  |
|  | 正面印偏 |  |  |  |  | 上下及左右偏移≤0.2mm； 垂直主栅方向偏移≤0.1 mm，平行主栅方向≤0.1 mm。 |  |
|  | 细栅粗点 |  |  |  |  | 单个粗点≤（1.0×0.2）mm，个数≤5个 |  |
|  | 断栅 |  |  |  |  | 允许断线距离≤0.5 mm，数量≤4条；单包缺陷不限； 允许0.5 mm＜断线距离≤4 mm，数量≤4条，不在同一条细栅上，单包缺陷（单片标准内）比例≤3%。 |  |
| 背表面质量 | 脏污/手指印 |  |  | 手指印 |  | 不允许 |  |
|  |  |  |  | 脏污 |  | 单个面积≤10 mm2 ，个数4个 |  |
|  | 漏浆 |  |  |  |  | 不允许有边缘漏浆及浆料污染； 单个漏浆面积≤0.25 mm2 ，个数不限； 0.25mm²＜单个漏浆面积≤1 mm²，数量≤4个。 | - |
|  | 断栅 |  |  |  |  | 断线距离0.15mm不计； 细栅线上单个断线距离≤1 mm,数量≤4条，不在同一条细栅上； 1mm＜细栅线上单个断线距离≤ 7mm,数量≤4条，不在同一条细栅上。 | - |
|  | 虚印 |  |  |  |  | 允许有轻微非断开的虚印，面积≤总面积的5% | - |
|  | 背极缺损 |  |  |  |  | 背极首末分段2mm内不允许有缺失，允许其余分段单个缺失宽度≤0.3 mm，长度≤2 mm，个数≤2个 | - |
|  | 印刷偏移 |  |  |  |  | 上下及左右偏移≤0.2mm； 垂直主栅方向偏移≤0.1 mm，平行主栅方向≤0.1 mm。 | - |

附录B
（规范性）
电致发光（EL）要求

电池电致发光（EL）要求应符合表B.1的规定。

表B.1  电致发光（EL）要求

| 检查项目 | 要求 | EL图像 |
| --- | --- | --- |
| 隐裂（十字型、一字型、八字型） | 不允许 |  |
| 同心圆发黑 | 不允许 |  |
| 断栅 | 允许图1暗度浅的断栅≤7根，单包比例不计；其他不允许。 |  |
| 皮带印/滚轮印 | 1、不允许暗度深的皮带印； 2、允许暗度浅的皮带印，不限长度； |  |
| 吸盘印 | 1、不允许暗度深的吸盘印； 2、允许暗度浅的吸盘印； |  |
| 黑边 | 1、允许暗度较轻微黑边，具体参照黑边限样； 2、允许暗度深，宽度≤5mm的条形边缘发黑； 3、宽度＞5mm边缘发黑不允许。 |  |
| 划伤 | 1、允许图1轻微划伤，不限单根长度，个数≤6根； 2、允许图2、图3暗度深划伤，单根长度≤25mm，，宽度≤1mm，个数≤2根； 3、不允许区域内≥3根以上的密集暗度深划伤。 |  |
| 边缘黑点 | 1、边缘暗度浅或单个面积≤5mm²黑斑，不限个数； 2、允许边缘分散型暗度深黑点，单个直径≤5mm，数量≤6个； 3、不允许如图3密集分布的暗度深黑点。 |  |

附录C
（规范性）
小组件的层压制作

C.1  小组件的层压制作方法包括：

- 将所需测试的小组件焊接，正负极由汇流带引出；

按照背板/胶膜/电池片/胶膜/玻璃的方式层压小组件；

小组件层压后胶膜的交联度需在75%～90%之间，小组件层压示意图见图C.1。

- 图C.1  组件层压示意图