团体标准

T/CPIA XXXX—202X    T/CSTE XXXX—202X

质量分级及“领跑者”评价要求 光伏硅片

Assessment requirements for for quality grading and forerunner—photovoltaic silicon wafer

（征求意见稿）

2022 – XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

| 中国光伏行业协会 | 发布 |
| --- | --- |
| 中国技术经济学会 |  |

| ICS | 29.045 |
| --- | --- |
| CCS | H82 |

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可与发布机构获取。

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAQP 015—2020、T/ESF 0001—2020《“领跑者”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电子技术标准化研究院和企业标准“领跑者”工作委员会提出

本文件由中国光伏行业协会、中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

质量分级及“领跑者”评价要求 光伏硅片

范围

本文件规定了光伏硅片产品质量及企业标准水平评价的基本要求、评价指标及要求、评价方法及等级划分和产品质量分级。

本文件适用于光伏硅片产品质量和企业标准水平评价，相关机构开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”产品评价以及相关认证或评价时可参照使用，相关企业在制定企业标准时也可参照本文件。本文件规定的光伏硅片包括单晶硅光伏硅片，多晶硅光伏硅片可参考使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550—2018  非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1554—2009  硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1557—2018  硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 1558—2009  硅中代位碳原子含量 红外吸收测量方法

GB/T 6618—2009  硅片厚度和总厚度变化测试方法GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 6619—2009  硅片弯曲度测试方法

GB/T 6620—2009  硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 26068—2018  硅片和硅锭载流子复合寿命的测试 非接触微波反射光电导衰减法

GB/T 26071—2018 太阳能电池用硅单晶片

GB/T 45001—2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

T/CPIA 0037—2022 光伏晶体硅片规范

术语与定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

近三年，生产企业无较大及以上环境、安全、质量事故。

企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

企业可根据GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、能源、环境和职业健康安全管理体系，鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。

产品应为量产产品，领跑标准应满足国家强制性标准及GB/T 26071—2018标准规定的要求。

评价指标体系

评价指标分类

光伏硅片质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新指标。

基础指标不设置具体指标，其外观和性能应满足GB/T 25071—2018标准的相应要求。

核心指标包括表面质量、电学性能、理化性能；核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。

创新指标包括PL（同心圆缺陷）。可划分成先进水平和平均水平两个等级，其中先进水平相当于企业标准排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新指标。

评价指标体系框架

单晶硅光伏硅片“领跑者”标准评价指标体系框架见表1。

表1  单晶硅光伏硅片评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 |  |  | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 基础指标 | 表面质量和 性能 |  |  | GB/T 26071—2018 | 见附录A |  |  | GB/T 26071—2018 |
| 2 | 核心指标 | 尺寸偏差 | 边长≥200 mm |  | GB/T 26071—2018 | ±0.20 mm | ±0.25 mm | ±0.50 mm | GB/T 26071—2018 |
|  |  |  | 边长＜200 mm |  |  | ±0.20 mm | ±0.25 mm | ±0.50 mm |  |
| 3 |  | 厚度变化 | 边长≥200 mm |  | GB/T 26071—2018 | 15% | 18% | 20% | GB/T 6618—2009 |
|  |  |  | 边长＜200 mm |  |  | 12% | 14% | 16% |  |
| 4 |  | 翘曲度 | 边长≥200 mm |  | T/CPIA 0037—2022 | ≤40 μm | ≤50 μm | ≤60 μm | GB/T 6620—2009 |
|  |  |  | 边长＜200 mm |  |  | ≤30 μm | ≤40 μm | ≤50 μm |  |
| 5 |  | 弯曲度 | 边长≥200 mm |  | T/CPIA 0037—2022 | ≤40 μm | ≤50 μm | ≤60 μm | GB/T 6619—2009 |
|  |  |  | 边长＜200 mm |  |  | ≤30 μm | ≤40 μm | ≤50 μm |  |
| 6 |  | 表面质量 |  |  | GB/T 26071—2018 | 规定线痕、裂纹、崩边、缺口、空洞、色差的要求。且2项以上高于GB/T 26071—2018的表5 | 规定线痕、裂纹、崩边、缺口、空洞、色差的要求。且不低于GB/T 26071—2018的表5 | 规定线痕、裂纹、崩边、缺口、空洞、色差的要求。 | GB/T 26071—2018 |
| 7 |  | 电阻率 |  | n型 | GB/T 26071—2018 | 1.0-15.0 Ωcm | 0.5-15.0 Ωcm | 0.1-20.0 Ωcm | GB/T 1550—2018 |
|  |  |  |  | p型 |  | 1.0-5.0 Ωcm | 0.5-6.0 Ωcm | 0.2-6.0 Ωcm |  |
| 8 |  | 载流子复合寿命 |  | n型 | GB/T 26071—2018 | ≥800 μs | ≥700 μs | ≥600 μs | GB/T 26068—2018 |
|  |  |  |  | p型 | GB/T 26071—2018 | ≥100 μs | ≥75 μs | ≥50 μs |  |
| 9 |  | 径向电阻率变化 |  | n型 | GB/T 26071—2018 | ≤20% | ≤25% | ≤30% | GB/T 11073—2007选点方案B |
|  |  |  |  | p型 | GB/T 26071—2018 | ≤15% | ≤20% | ≤25% |  |
| 10 |  | 氧含量 |  | n型 | GB/T 26071—2018 | ≤5.0×1017 atoms/cm3 | ≤6.5×1017 atoms/cm3 | ≤8.0×1017 atoms/cm3 | GB/T 1557—2018 |
|  |  |  |  | p型 |  | ≤8.4×1017 atoms/cm3 | ≤1.0×1018 atoms/cm3 | ≤1.3×1018 atoms/cm3 |  |
| 11 |  | 碳含量 |  |  | GB/T 26071—2018 | ≤6×1016 atoms/cm3 | ≤8×1016 atoms/cm3 | ≤5×1016 atoms/cm3 | GB/T 1558—2009 |
| 11 |  | 位错密度 |  |  | GB/T 26071—2018 | ≤500 个/cm2 | ≤750 个/cm2 | ≤3000 个/cm3 | GB/T 1554—2009 |
| 12 | 创新指标 | 电阻率控制范围 |  | n型 | 市场需求 | 控制范围≤5 Ω·cm | 控制范围≤10 Ω·cm | - | GB/T 1550—2018 |
|  |  |  |  | p型 |  | 控制范围≤2 Ω·cm | 控制范围≤3 Ω·cm | - |  |
| 13 |  | PL（同心圆） |  |  | 市场需求 | PL测试要求覆盖黑斑、黑角等缺陷 | 规定PL测试要求 | - | - |

等级划分

光伏硅片产品企业标准的全部指标进行综合评价，评价结果分为先进水平（5星级）、平均水平（4星级）、基准水平（3星级），划分依据见表2。

表2  晶体硅光伏电池指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 先进水平 （5星级） | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新指标至少有1项达到先进水平要求 |
| 平均水平 （4星级） |  | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | 创新指标至少有1项达到平均水平要求 |
| 基准水平 （3星级） |  | 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | — |

综合评价满足表1中先进水平要求的企业标准为先进水平（5星级），企业标准进入所对应具体产品的企业标准“领跑者”入围名单。

综合评价满足表1中平均水平要求的企业标准为平均水平（4星级）。

综合评价满足表1中基准水平要求的企业标准为基准水平（3星级）。

企业可通过提交相关检测报告等印证材料自我声明为符合相关等级要求的产品，也可依据本文件按照国家自愿性认证要求开展第三方认证工作。

产品质量分类

满足表1中先进水平标准等级要求的产品为5星级产品，即“领跑者”产品。

满足表1中平均水平标准等级要求的产品为4星级产品，即“优质”产品。

满足表1中基准水平标准等级要求的产品为3星级产品，即“达标”产品。

_________________________________